## Slide 1: 단열재 6종 TGA–DSC 종합분석과 데이터 신뢰성 평가
TGA–DSC 분석 자료 · 2026-10-19
EPS · PIR(PUR) 가연성/준불연, PF 준불연 외부용/내부용 — N2 · 공기(O) 각 2회, 원자료 24개
24
시험 · 12 조합
재료 6종 × 분위기 2 × 반복 2
3 · 3 · 5 · 1
신뢰 · 조건부 · 종점 의존 · 재측정
조합별 TGA 판정 (6개 점검)
10회 + 4건
추가 실험 (필수) + 기록 확인
표적 보완 — 전면 재시험 불필요
재현: tga_dsc/qa_reliability.py → report/deck_data.py → report/build_deck.js (원자료는 저장소에 없음)
Notes: [스크립트] - TGA–DSC 원자료 24개(재료 6종 × N₂·공기(O) × 2회)를 다시 계산하고, 각 결과를 어디까지 믿을 수 있는지 점검한 분석 자료입니다. - 순서: 결론과 추가 실험 판단(2–3쪽) → 자료와 산정 식(4쪽) → 분석 결과(5–9쪽: 곡선, 지표, DSC, 중공층 연계) → 신뢰성 점검 4가지(10–13쪽) → 판정 매트릭스(14쪽) → 추가 실험 계획(15쪽) → 부록(16쪽). - 표지의 세 숫자가 결론입니다: 12개 조합 중 신뢰 3 · 조건부 3 · 종점 의존 5 · 재측정 1, 추가 실험은 필수 10회와 기록 확인 4건. [질문 대비] - 원자료 위치: tga_dsc/data/N, data/O (CSV 24개, 저장소에는 올리지 않음). 수치는 qa_reliability.py → deck_data.py → build_deck.js 순서로 다시 만들어집니다. - '공기(O)' 표기: 원자료의 분위기 표기는 O(산화 분위기)뿐이고, 공기인지 순수 산소인지는 기록이 없습니다. 기록 확인 항목에 넣었습니다.

## Slide 2: 공기 중 PF 2종 · PIR(PUR) 가연성 자료는 그대로 쓸 수 있고, EPS 가연성 공기 자료는 재측정이 필요함 — 추가 실험은 표적 보완으로 충분
결론 — 데이터 신뢰성과 추가 실험 판단
신뢰
3
공기: PF 내부용 · PF 외부용
공기: PIR(PUR) 가연성
6개 점검 모두 양호
질량감소 ≥ 1.26 mg, 반복 차이 온도 ≤ 3 °C · rmax ≤ 1.3 %, 순위 분리도 9.7–47
조건부
3
N2: EPS 가연성 · EPS 준불연
공기: PIR(PUR) 준불연
‘보통’ 항목 있음 — 값에 반복 범위 병기
EPS N2: 질량감소 0.66–0.87 mg. PIR(PUR) 준불연 공기: 온도 반복 23 °C · rmax 19 % · 분리도 1.5
종점 의존
5
N2: PIR(PUR) 2종 · PF 2종
공기: EPS 준불연
790 °C에서도 분해 진행 (피크의 23–102 %)
rmax · Tα50 · Tα90 · f400이 정규화 종점에 따라 변함 → Tonset · Tpeak 위주로 사용
재측정
1
공기: EPS 가연성
신호 부족 · 겉보기 증가
질량감소 0.16 · 0.30 mg, 200 °C 이전 겉보기 증가 17 · 10 %, rmax 반복 차이 33 %
DSC 교정·기준선 보정이 없어 정성 자료 — 두 반복에서 재현된 사건은 2건 (PF 내부용 공기 474 °C 발열, EPS 가연성 N2 398 °C 흡열)
산정 불가 잔류율(%) · J/g · 비열 — 질량 열에 절대 영점이 없고 블랭크(빈 도가니) 측정이 없음
추가 실험 — 필요 (표적 보완, 전면 재시험은 불필요)
필수 10회: 블랭크 2 · EPS 가연성 공기 재측정 3 · 공기 3번째 반복 5 | 기록 확인 4건: 초기 질량 · O 가스 종류 · 교정 · 시료 채취
Notes: [스크립트] - 결론부터 말씀드리면, 12개 조합(6종 × 2분위기) 가운데 공기의 PF 2종과 PIR(PUR) 가연성 3개는 6개 점검(신호량, 겉보기 증가, 종점 잔여, 온도 반복, 속도 반복, 순위 분리)이 모두 양호해서 그대로 씁니다. - 조건부 3개는 신호량이나 반복 차이가 '보통'인 조합입니다. 값을 쓸 때 반복 범위를 함께 적으면 됩니다. - 종점 의존 5개는 790 °C에서도 분해가 끝나지 않은 조합입니다. 전환율을 총 질량감소로 나누므로, 분해가 덜 끝나면 r_max · T_α50 · T_α90 · f₄₀₀ 같은 정규화 지표가 어디서 끊느냐(종점)에 따라 달라집니다. T_onset과 T_peak는 정규화 상수에 영향을 받지 않습니다. - 재측정은 공기 중 EPS 가연성 하나입니다. 질량감소가 0.16 · 0.30 mg로 너무 작아서 부력에 의한 겉보기 증가가 최대 17 %까지 나옵니다. - DSC는 교정·기준선 보정 없이 기록돼 전 조합이 정성 자료이고, 두 반복에서 재현된 사건은 2건뿐입니다. - 그래서 추가 실험은 필요하지만 전면 재시험은 아닙니다. 필수 10회와 기록 확인 4건이면 재측정·조건부 판정이 풀립니다(15쪽). [질문 대비] - 판정 기준은 이 분석의 자체 기준이고 표준이 아닙니다(부록 16쪽). 기준을 조금 바꾸면 경계에 있는 조합(예: EPS 준불연 N₂의 질량감소 0.66 mg)만 바뀝니다. - 왜 전면 재시험이 아닌가: 공기 3종과 대부분의 온도 지표는 이미 기준을 충족하고, 문제가 특정 조합(EPS 가연성 공기)과 기록 누락(초기 질량, 블랭크)에 몰려 있기 때문입니다. - 종점 의존이 '데이터 불량'인가: 아닙니다. 측정은 정상이고, 800 °C에서 끝난 승온 프로그램이 N₂의 PF·PIR 분해를 다 담지 못한 것입니다. 800 °C 등온 유지를 붙이면 해소됩니다.

## Slide 3: 기존 결론 7개 중 4개는 그대로 유효하고, 중공층 순서 일치(ρ = 1.0)와 N2 PF 동일성은 조건부, EPS 가연성 공기 값은 재측정 후 확정
결론 — 기존 분석 결론의 신뢰도
# | 기존 결론 (분석 README · 통합 평가식) | 근거 자료의 판정 | 결론 판정
1 | PF 내부용은 공기 중 474 °C 부근에서 급속 전소 — 외부용 대비 rmax 2.9배, Tα90 117 °C 낮음, 같은 온도에 DSC 발열 | 공기 PF 2종: 신뢰 · DSC 발열 재현 (474 °C) | 유효
2 | PIR(PUR) 가연성은 TGA로 설명되지 않는 예외 — 공기 rmax 0.75(중간)인데 중공층 30 s 만에 전체 화염 | 공기 PIR(PUR) 가연성: 신뢰 (rmax 반복 차이 0.5 %, 분리도 47) | 유효 예외는 자료 문제가 아님
3 | PIR(PUR)은 2단계 분해 — N2 316–328 °C 주분해, 공기 525–532 °C 탄화층 산화 | 피크 온도 반복 차이 ≤ 7.5 °C (Tpeak는 정규화에 무관) | 유효
4 | EPS 준불연은 가연성보다 주분해가 27 °C 늦고 최대속도는 절반 이하 (N2) | N2 EPS 2종: 조건부 (4회 중 3회가 질량감소 1 mg 미만) — 차이는 반복 차이의 4배 이상 | 유효
5 | 준불연 4종: 공기 rmax 순서 = 중공층 확산 순서 (ρ = 1.0) | EPS 준불연 공기: 종점 의존 · PIR(PUR) 준불연 공기: 조건부 · 점 4개 | 조건부 700 °C 종점 ρ 0.8
6 | N2에서는 두 PF의 열분해가 같음 (Tα50 546 · 544 °C) | N2 PF 2종: 종점 의존 (790 °C에서 피크의 53–102 %) | 조건부 800 °C 유지 후 확정
7 | EPS 가연성은 공기에서 주분해가 약 100 °C 낮아짐 (N2 397 → 공기 296 °C) | 공기 EPS 가연성: 재측정 (질량감소 0.16 · 0.30 mg) — 피크 온도는 반복 차이 5.5 °C | 보류 재측정 후 확정
판정: 유효 = 근거 자료가 신뢰이거나, 조건부라도 결론의 차이가 반복 차이보다 충분히 큼 · 조건부 = 근거 자료가 조건부/종점 의존 · 보류 = 근거 자료가 재측정 대상
Notes: [스크립트] - 앞쪽 판정을 기존 결론(tga_dsc README, 통합 평가식)에 대입한 표입니다. - 1번 PF 내부용 급속 전소: 공기 PF 2종이 신뢰 판정이고 DSC 발열도 두 반복에서 같은 474 °C에 나타나 그대로 유효합니다. - 2번 PIR(PUR) 가연성 예외: 공기 PIR(PUR) 가연성은 반복 차이 0.5 %, 분리도 47로 가장 안정된 자료입니다. 그래서 '예외'는 측정 문제가 아니라 TGA가 재지 못하는 요인에서 나온 것입니다. - 3번 PIR(PUR) 2단계 분해, 4번 EPS 준불연 vs 가연성: 피크 온도 지표는 정규화와 무관하고 차이가 반복 차이보다 훨씬 커서 유효합니다. - 5번 중공층 순서 일치(ρ = 1.0): 근거인 EPS 준불연(종점 의존)과 PIR(PUR) 준불연(조건부)이 약해서 조건부입니다. 700 °C로 끊으면 ρ가 0.8로 떨어집니다(11쪽). - 6번 N₂ PF 동일성: 790 °C에서도 분해가 진행 중이라 800 °C 유지 측정 후 확정합니다. - 7번 EPS 가연성 공기: 피크 온도는 두 반복이 5.5 °C 차이로 맞지만, 신호가 0.16 · 0.30 mg라 재측정 후 확정합니다. [질문 대비] - 점 4개에서 Spearman ρ = 1.0이 우연히 나올 확률은 1/24 ≈ 4 %입니다(4개 순서의 경우의 수 24). 5종(PIR(PUR) 가연성 포함)으로는 0.7입니다. - 4번이 '유효'인 이유: N₂ EPS 2종의 질량감소가 0.66–0.99 mg로 '보통'이지만, 가연성–준불연 차이(T_peak 27 °C, r_max 2.65 vs 1.15)가 반복 차이(분리도 4.1 · 16)보다 훨씬 큽니다.

## Slide 4: 원자료에 질량 절대값과 블랭크가 없어, 모든 TGA 지표를 ‘총 질량감소 기준 전환율 α’로 정규화함
자료와 산정 식
1
측정 조건
장비 | PerkinElmer STA (TGA–DSC 동시측정)
시료 | 6종 × N2 · 공기(O) × 2회 = 24개
승온 | 5 °C/min (실측 4.94–4.98), N2 20 → 800 °C, O 30 → 800 °C
가스 | 20 mL/min (실측 평균 19.8)
기록 | 0.125 s 간격, 승온 전 등온 약 5.1분
2
원자료의 열과 빠진 정보
있음
시간, 프로그램 · 시료 온도, 미보정 질량, 미보정 열류, 가스 유량
값 없음
열류 교정 계수 = 1, 기준선 질량 · 열류 = 0 (보정 없이 내보냄)
없음
시료 초기 질량, 블랭크(빈 도가니) 측정, O 가스 종류, 교정 기록
3
산정 식
지표 | 식 | 의미
전환율 | α = (Wref − W) / (Wref − Wend) | Wref 승온 시작, Wend 790 °C 부근 평균 → 총 감소 중 진행된 몫
DTG | r = dα/dT (10 °C 평활) | rmax = 100–750 °C 최대값 (%/°C), Tpeak = 그 온도
특성 온도 | Tα5 · Tα50 · Tα90 | α = 0.05 · 0.5 · 0.9인 온도 (초기 질량 기준 T5%와 다름)
시작 온도 | Tonset = Tpeak − [α(Tpeak) − α(Tlo)] / rmax | 주 피크 접선 외삽 — α와 r이 같은 비율로 변해 정규화에 무관
고온 몫 | f400 = 1 − α(400 °C) | 400 °C 이상 감소 비율 (탄화층 분해 · 산화)
국소 열류 | h = H − SG100(H) | 100 °C 창 추세 제거, 흡열 + → 사건의 온도 · 부호만
순위 분리도 | S = 이웃 재료와의 차이 / 반복 차이 | ≥ 3이면 반복해도 순서 유지, < 1.5면 구분 불가
종점 민감도 | α를 700 · 750 · 790 °C 감소로 재정규화 | 지표 변화 = 분해 미완의 영향
Notes: [스크립트] - ① 측정 조건: 5 °C/min, N₂는 20 °C, O는 30 °C에서 800 °C까지 올렸고, 가스는 20 mL/min입니다. 실측 승온속도는 4.94–4.98 °C/min로 설정과 맞습니다. - ② 원자료에는 미보정 질량과 미보정 열류가 있습니다. 교정 계수 열은 1, 기준선 열은 0으로 비어 있어 보정 없이 내보낸 값입니다. 시료 초기 질량, 블랭크 측정, O 가스 종류, 교정 기록은 없습니다. - ③ 그래서 질량은 절대값 대신 '승온 시작부터 790 °C까지의 총 질량감소'를 1로 놓은 전환율 α로 다룹니다. 모든 TGA 지표는 α와 그 미분 r에서 나옵니다. - DSC는 기준선이 없어 100 °C 창의 추세를 빼서 사건의 온도와 부호만 봅니다. - 신뢰성 점검에 쓰는 두 식: 순위 분리도 S(이웃 재료와의 차이 ÷ 반복 차이)와 종점 민감도(700 · 750 · 790 °C로 다시 정규화). [질문 대비] - 왜 초기 질량 대비 %(T5% 등)가 아닌가: 질량 열의 시작값이 −1.22 ~ +2.70 mg로 절대 영점이 없어 초기 질량을 알 수 없기 때문입니다(10쪽). - T_α5와 T5%: T_α5는 총 질량감소의 5 %가 일어난 온도라서, 초기 질량의 5 %가 줄어든 온도(T5%)와 다릅니다. 혼용하면 안 됩니다. - T_onset이 정규화에 무관한 이유: α와 r이 모두 같은 상수(총 감소량)로 나뉘므로 [α(T_peak) − α(T_lo)] / r_max에서 상수가 지워집니다. T_peak도 최대값의 위치라 상수와 무관합니다. - 국소 열류의 한계: 추세를 빼는 필터 때문에 큰 발열 피크 양옆에 반대 부호의 곁봉우리가 생깁니다. 면적(J/g)은 의미가 없습니다.

## Slide 5: 공기에서는 EPS의 주분해가 80–100 °C 앞당겨지고, PIR(PUR) · PF는 400 °C 이후 탄화층 산화 단계가 더해짐
분석 ① 질량 잔류 곡선
Chart: EPS 가연성 (세로축 다름)
Chart: EPS 준불연
Chart: PIR(PUR) 가연성
Chart: PIR(PUR) 준불연
Chart: PF 준불연 외부용
Chart: PF 준불연 내부용
잔류 질량 100·(1 − α) (%)
온도 (°C, 시료 온도)
승온 시작 ~ 790 °C 질량감소 기준 — 초기 질량 대비 %가 아님
N2 #1
N2 #2
공기(O) #1
공기(O) #2
Notes: [스크립트] - 여섯 칸은 재료별로 N₂(파랑)와 공기(O)(주황)를 두 반복씩 겹친 것입니다. 실선이 1회, 점선이 2회입니다. - EPS 2종은 한 단계로 거의 전부 사라집니다. 공기에서는 주분해 피크가 가연성 397 → 296 °C, 준불연 425 → 343 °C로 80–100 °C 낮아집니다. - PIR(PUR) 2종은 300 °C 부근의 1단계 뒤 N₂에서는 800 °C까지 천천히 줄고, 공기에서는 525–532 °C에서 탄화층이 산화되며 끝납니다. - PF 2종은 N₂에서 800 °C까지 계속 줄어 분해가 끝나지 않고, 공기에서는 내부용이 474 °C 부근에서 급격히 끝나는 반면 외부용은 590 °C 부근까지 이어집니다. - EPS 가연성 칸만 세로축이 −20 ~ 120 %입니다. 공기 시료의 질량감소가 0.16 · 0.30 mg로 작아 겉보기 증가(100 % 초과)가 크게 보이기 때문입니다. [질문 대비] - 100 %를 넘는 구간: 질량이 늘어난 것이 아니라 부력(가스 밀도 변화)이 보정되지 않은 겉보기 증가입니다. 신호가 작을수록 상대적으로 커집니다(10쪽). - 0 %가 '재가 없다'는 뜻인가: 아닙니다. 790 °C까지의 감소량을 100으로 놓았으므로 0 %는 '790 °C 시점'일 뿐이고, 실제 잔류율은 초기 질량이 있어야 계산됩니다.

## Slide 6: 공기 중 최대 질량감소속도 순서: EPS 가연성 ≫ PF 내부용 > EPS 준불연 > PIR(PUR) 가연성 > PIR(PUR) 준불연 > PF 외부용 (2.44 → 0.41 %/°C)
분석 ② 질량감소속도 (DTG)
Chart: EPS 가연성 2.44 · 2.65
Chart: EPS 준불연 1.02 · 1.15
Chart: PIR(PUR) 가연성 0.75 · 0.70
Chart: PIR(PUR) 준불연 0.58 · 0.53
Chart: PF 준불연 외부용 0.41 · 0.27
Chart: PF 준불연 내부용 1.17 · 0.25
dα/dT (%/°C)
온도 (°C, 시료 온도)
칸 제목 = rmax 2회 평균 (공기 · 질소) — EPS 가연성만 세로축 −0.5 ~ 3.0
N2 #1
N2 #2
공기(O) #1
공기(O) #2
Notes: [스크립트] - DTG는 총 질량감소 중 1 °C마다 사라지는 몫입니다. 피크 높이가 r_max, 피크 위치가 T_peak입니다. - 공기 기준 순서: EPS 가연성 2.44 ≫ PF 내부용 1.17 > EPS 준불연 1.02 > PIR(PUR) 가연성 0.75 > PIR(PUR) 준불연 0.58 > PF 외부용 0.41 %/°C. - EPS 가연성은 다른 재료보다 2–6배 빨라 세로축을 따로 잡았습니다(0 ~ 3.0). 나머지 다섯 칸은 같은 축(−0.25 ~ 1.25)이라 높이를 그대로 비교할 수 있습니다. - PF 내부용은 공기에서 474 °C의 좁고 높은 피크 하나로 끝나고, PF 외부용은 넓고 낮은 피크입니다. N₂에서는 두 PF 모두 800 °C를 향해 계속 올라가는 꼬리만 있습니다. [질문 대비] - 평활 폭(10 °C)이 피크를 깎는가: 평활 없이 10 °C 중앙차분으로 다시 구하면 r_max가 0.7–3.8 % 낮게 나와 순서는 같습니다(부록). - 음의 DTG: 질량이 잠깐 늘어난 구간(부력, 잡음)입니다. EPS 가연성 공기에서 가장 큽니다.

## Slide 7: N2에서는 두 PF의 rmax가 같지만(0.25 · 0.27), 공기에서는 PF 내부용만 4.7배로 커져 PF 외부용의 2.9배가 됨
분석 ③ 핵심 지표
재료 | 분위기 | Tonset | Tpeak | rmax | Tα50 | Tα90 | f400
EPS 가연성 | N2 | 373 | 397 | 2.65 | 392 | 409 | 0.28
 | 공기 | 275 | 296 | 2.44 | 299 | 333 | 0.03
EPS 준불연 | N2 | 362 | 425 | 1.15 | 404 | 444 | 0.54
 | 공기 | 301 | 343 | 1.02 | 351 | 756 | 0.33
PIR(PUR) 가연성 | N2 | 276 | 317 | 0.70 | 374 | 727 | 0.46
 | 공기 | 463 | 525 | 0.75 | 480 | 549 | 0.67
PIR(PUR) 준불연 | N2 | 266 | 328 | 0.53 | 362 | 736 | 0.43
 | 공기 | 403 | 532 | 0.58 | 472 | 606 | 0.63
PF 준불연 외부용 | N2 | 421 | (745)* | 0.27 | 544 | 749 | 0.64
 | 공기 | 340 | 490 | 0.41 | 460 | 591 | 0.70
PF 준불연 내부용 | N2 | 355 | 611 | 0.25 | 546 | 723 | 0.72
 | 공기 | 398 | 472 | 1.17 | 428 | 474 | 0.65
2회 평균, 온도 °C · rmax %/°C. 회색 = 종점 의존 지표(790 °C 정규화 값)와 재측정 대상(EPS 가연성 공기). (745)* = 탐색 상한 750 °C 부근 값으로 실제 피크가 아님
최대 질량감소속도 rmax (%/°C)
N2
공기(O)
Chart: 
| EPS 가연성 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용
N₂ | 2.6483 | 1.1513 | 0.7048 | 0.5289 | 0.2732 | 0.2491
공기(O) | 2.4377 | 1.0224 | 0.7496 | 0.5752 | 0.4064 | 1.1737
공기 ÷ N2 EPS 가연성 0.92 · 준불연 0.89
PIR(PUR) 가연성 1.06 · 준불연 1.09
PF 외부용 1.49 · 내부용 4.71
Notes: [스크립트] - 왼쪽 표는 12개 조합의 핵심 지표(2회 평균)입니다. 회색 글자는 판정상 종점 의존(r_max · T_α50 · T_α90 · f₄₀₀)이거나 재측정 대상인 값입니다. - 오른쪽은 r_max의 N₂ · 공기 비교입니다. 공기 ÷ N₂ 비는 EPS 2종 0.9 정도, PIR(PUR) 2종 1.1 정도로 분위기 영향이 작고, PF 외부용 1.49, PF 내부용 4.71입니다. - 즉 PF 내부용과 외부용은 N₂에서는 같은 재료처럼 분해하지만(분리도 0.9), 공기에서는 내부용만 탄화층이 빠르게 산화됩니다. 중공층에서 PF 중 내부용만 III등급이 나온 것과 같은 방향입니다. [질문 대비] - PF N₂의 r_max는 진짜 피크인가: 아닙니다. 790 °C에서도 감소속도가 피크의 53–102 %라 '750 °C 이하에서 찾은 최대값'입니다. PF 외부용 N₂의 T_peak(745 °C)는 탐색 상한에 걸린 값입니다. - 반복 범위(±)는 results/tga_summary.csv의 _halfrange 열에 있습니다. 공기 PF 2종 · PIR(PUR) 가연성은 r_max ±0.01 이하입니다.

## Slide 8: DSC에서 두 반복이 같은 온도 · 부호로 재현된 사건은 2건뿐 — PF 내부용 공기 474 °C 발열과 EPS 가연성 N2 398 °C 흡열
분석 ④ DSC (정성)
Chart: 
PF 내부용 공기 #1
#2
PF 외부용 공기 #1
#2
474 °C 발열 -8.9 · -17.9 mW
크기 차이 2배 = 총 질량감소 1.27 · 2.81 mg와 같은 비율 (시료량 차이)
국소 열류 = 미보정 열류 − 100 °C 창 추세 (흡열 +). 큰 발열 양옆의 + 곁봉우리는 필터 효과
국소 열류 (mW, 흡열 +)
EPS 가연성 N2 #1 · #2 (300–500 °C)
Chart: 
| 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500
EPS 가연성 N₂ #1 | 0.023 | 0.052 | 0.084 | 0.139 | 0.148 | -0.018 | -0.075 | -0.084 | -0.075 | -0.104 | -0.146 | -0.205 | -0.074 | -0.129 | -0.258 | -0.234 | -0.105 | 0.215 | 0.444 | 0.677 | 0.775 | 0.568 | -0.015 | -0.479 | -0.58 | -0.228 | -0.253 | -0.191 | -0.077 | 0.001 | 0.102 | 0.09 | 0.052 | 0.032 | 0.036 | 0.032 | 0.018 | 0.029 | 0.022 | 0.028 | 0.018
EPS 가연성 N₂ #2 | -0.022 | 0.037 | 0.082 | 0.124 | 0.148 | -0.036 | -0.07 | -0.053 | -0.021 | -0.024 | -0.011 | -0.14 | -0.284 | -0.418 | -0.395 | -0.311 | -0.155 | 0.195 | 0.642 | 1.058 | 0.917 | 0.449 | -0.088 | -0.473 | -0.579 | -0.432 | -0.27 | -0.241 | -0.12 | 0.029 | 0.048 | 0.049 | 0.031 | 0.04 | 0.059 | 0.07 | 0.066 | 0.051 | 0.04 | 0.041 | 0.015
398 °C 흡열
+0.8 · +1.2 mW
재현 기준 두 반복의 최대 사건이 150–720 °C에서 온도 차 ≤ 10 °C, 같은 부호, 크기 ≥ 0.5 mW
비재현 10개 조합 온도 차가 크거나 크기가 0.5 mW 미만 → 판정 근거로 쓰지 않음
정량 불가 열류 교정 계수 1 · 기준선 0, 기준선 이동 111–180 mW (13쪽)
Notes: [스크립트] - DSC는 교정·기준선 보정이 없어서, 100 °C 창의 추세를 뺀 '국소 열류'로 사건의 온도와 부호만 봅니다. 흡열이 +입니다(EPS 해중합이 N₂에서 +로 나오는 것으로 확인). - 왼쪽: 공기에서 PF 내부용은 두 반복 모두 474 °C에 큰 발열(-8.9 · -17.9 mW)이 있고, 이 온도는 질량감소 피크(472 °C)와 같습니다. PF 외부용은 같은 범위에 뚜렷한 사건이 없습니다. - 발열 크기가 두 배 다른 것은 시료량 차이로 설명됩니다: 총 질량감소가 1.27 · 2.81 mg로 같은 비율입니다. - 오른쪽 위: EPS 가연성 N₂의 398 °C 흡열(+0.8 · +1.2 mW)도 두 반복에서 재현됩니다. 해중합 피크(397 °C)와 같은 온도입니다. - 나머지 10개 조합은 최대 사건의 온도가 반복 간 다르거나 0.5 mW 미만이라 판정 근거로 쓰지 않습니다: EPS 준불연 N₂, PF 준불연 내부용 N₂, PF 준불연 외부용 N₂, PIR 가연성 N₂, PIR 준불연 N₂, EPS 가연성 공기, EPS 준불연 공기, PF 준불연 외부용 공기, PIR 가연성 공기, PIR 준불연 공기. [질문 대비] - J/g(엔탈피)를 낼 수 있나: 아닙니다. 기준선이 100 → 700 °C 사이 111–180 mW 움직이고(가장 큰 사건의 6배 이상), 초기 질량도 없습니다. 블랭크 측정과 초기 질량, 열류 교정(인듐 등)이 있어야 합니다. - 곁봉우리(+14 mW 등): 추세 제거 필터가 큰 발열 양옆에 만드는 반대 부호 신호입니다. 흡열 사건이 아닙니다.

## Slide 9: 준불연 4종은 공기 rmax가 클수록 3000 mm 도달이 빠름(ρ = 1.0) — 단 점이 4개이고 700 °C 종점에서는 ρ = 0.8, PIR(PUR) 가연성은 예외
분석 ⑤ 중공층 화재시험 연계
Chart: 
| 1.1737 | 1.0224 | 0.5752 | 0.4064 | 0.7496 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3
통합 평가식 | 1456.6 | 1305.5 | 1188 | 1094 | 1017.1 | 953 | 898.8 | 852.3 | 812 | 776.8 | 745.6 | 718 | 693.3 | 671 | 650.9 | 632.5 | 615.8 | 600.5 | 586.4 | 573.4
준불연 4종 | 514 | 975 | 1079.5 | 1350
가연성 PIR(PUR) | 30
PF 내부용 514 s
EPS 준불연 975 s
PIR(PUR) 준불연 1080 s
PF 외부용 1350 s
PIR(PUR) 가연성 30 s — 예외
준불연 4종
PIR(PUR) 가연성
통합 평가식 t600 = 248 + 423 / rmax
공기 rmax (%/°C, 790 °C 정규화)
3000 mm 600 K 도달 t600 (s, 중앙값)
1
종점별 순위상관 (Spearman ρ)
대상 | 700 °C | 750 °C | 790 °C
준불연 4종 | 0.8 | 1.0 | 1.0
PIR(PUR) 가연성 포함 | 0.6 | 0.7 | 0.7
700 °C로 끊으면 EPS 준불연 1.24 > PF 내부용 1.18로 1 · 2위가 바뀌어 ρ 0.8 (11쪽)
점 4개에서 ρ = 1.0이 우연히 나올 확률 1/24 ≈ 4 % — 공기 3번째 반복으로 확정 필요
PIR(PUR) 가연성의 공기 자료는 ‘신뢰’(분리도 47) → 예외는 자료 문제가 아니라 TGA가 재지 못하는 요인
곡선 = 통합 평가식 t600 = 248 s + 423 / rmax (준불연 4종에 맞춘 식, integrated_model)
Notes: [스크립트] - 가로축은 공기 중 r_max, 세로축은 중공층 시험에서 3000 mm 높이가 600 K(상승 600 °C)에 닿은 시간 t₆₀₀의 중앙값입니다. - 준불연 4종(주황)은 r_max가 클수록 t₆₀₀가 짧습니다: PF 내부용 514 s < EPS 준불연 975 s < PIR(PUR) 준불연 1080 s < PF 외부용 1350 s. 순위상관 ρ = 1.0입니다. - 그러나 이 관계는 조건부입니다. 1 · 2위(PF 내부용 vs EPS 준불연)의 r_max 차이가 반복 차이의 1.8배뿐이고, EPS 준불연 공기는 790 °C에서도 분해 중이라 700 °C로 끊으면 순서가 바뀌어 ρ가 0.8이 됩니다. - 가연성 PIR(PUR)(검정)은 r_max 0.75로 중간인데 30 s 만에 전체 화염이 됐습니다. 공기 PIR(PUR) 가연성 자료는 가장 안정적인 자료(분리도 47)라서, 이 예외는 측정 문제가 아닙니다. [질문 대비] - 회색 곡선은 통합 평가식(integrated_model)입니다. 같은 4점으로 맞춘 식이라 이 그림이 식의 독립 검증은 아닙니다. - 종점을 바꿔도 PF 외부용 < PIR(PUR) 준불연 순서(아래쪽 두 점)는 유지되고, 바뀌는 것은 위쪽 두 점의 순서입니다. - ρ = 1.0의 우연 확률 4 %는 단측 기준입니다. 점이 4개라 통계적 결론으로는 약하고, 메커니즘 설명(산화 취약성)과 함께 써야 합니다.

## Slide 10: 24개 중 19개는 질량감소 1.1–2.8 mg로 충분하지만, EPS 가연성 공기 2개는 0.16 · 0.30 mg로 부족 — 질량 영점이 없어 잔류율은 산정 불가
신뢰성 ① 질량 신호
총 질량감소 (mg, 승온 시작 ~ 790 °C)
N2 #1
#2
공기(O) #1
#2
Chart: 
| EPS 가연성 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용
N₂ #1 | 0.8744 | 2.5046 | 1.998 | 1.1484 | 1.5752 | 2.0741
N₂ #2 | 0.9927 | 0.6579 | 2.2429 | 1.4881 | 2.0774 | 2.6302
공기(O) #1 | 0.3024 | 1.1212 | 1.2564 | 1.5863 | 1.6442 | 1.2668
공기(O) #2 | 0.1567 | 1.9293 | 1.5539 | 1.941 | 1.9304 | 2.8055
양호
≥ 1.0 mg
미흡
< 0.5 mg
-1.22 ~ +2.70 mg
질량 열의 시작 읽음값
절대 영점이 없음 — 24개 중 23개가 음수로 끝남 → 잔류율(%) · J/g 산정 불가
0.16 · 0.30 mg
EPS 가연성 공기의 총 질량감소
200 °C 이전 겉보기 증가 17 · 10 % (부력, 블랭크 없음) · rmax 반복 차이 33 % → 재측정
2.0–5.1 %
PF의 150 °C 이전 감소 (총 감소 대비)
수분 · 휘발분 — PF의 Tα5(151–198 °C)는 분해 시작이 아님. 공기 시료는 승온 전 등온에서도 21–48 µg 감소
잡음 0.23–4.05 µg · 신호/잡음 ≥ 325 (잡음은 문제 아님)
Notes: [스크립트] - 막대는 24개 시험의 총 질량감소(승온 시작 ~ 790 °C)입니다. 녹색 점선이 '양호' 기준 1.0 mg, 빨간 점선이 '미흡' 경계 0.5 mg입니다. - 19개 시험은 1.1 mg 이상으로 충분합니다. EPS N₂ 3개(0.66 · 0.87 · 0.99 mg)는 '보통'이고, EPS 가연성 공기 2개(0.30 · 0.16 mg)는 '미흡'입니다. - EPS는 밀도가 매우 낮아 도가니에 들어가는 질량 자체가 작습니다. 그 결과 부력에 의한 겉보기 증가가 총 감소의 10–17 %까지 커지고, r_max 반복 차이도 33 %가 됩니다. - 질량 열에는 절대 영점이 없습니다. 시작 읽음값이 -1.22 ~ +2.70 mg이고 24개 중 23개가 음수로 끝납니다. 초기 질량 기록이 없으면 잔류율(%)과 J/g은 계산할 수 없습니다. - PF는 150 °C까지 총 감소의 2.0–5.1 %가 일어납니다(수분 · 휘발분). PF의 T_α5를 '분해 시작'으로 읽으면 안 됩니다. [질문 대비] - 잡음은 충분히 작은가: 등온 구간 잡음은 0.23–4.05 µg, 신호/잡음은 325 이상입니다. 문제는 잡음이 아니라 부력과 영점입니다. - 1.0 mg 기준의 근거: 이 분석의 자체 기준입니다. 겉보기 증가(부력)가 수십 µg 수준이라 1 mg이면 그 영향이 몇 % 이내로 줄어듭니다. - PF 공기 시료의 등온 중 감소(21–48 µg)는 30 °C 등온에서 일어난 것으로, 수분 증발로 보입니다(승온 전이므로 α 계산에는 들어가지 않음).

## Slide 11: N2의 PIR(PUR) · PF와 공기의 EPS 준불연은 790 °C에서도 분해 중이라 정규화 지표가 종점에 따라 바뀌고, 700 °C로 끊으면 중공층 순위상관이 1.0 → 0.8
신뢰성 ② 종점 완결성
790 °C의 남은 감소속도 (피크 대비 %, 두 반복 중 큰 값)
N2
공기(O)
Chart: 
| EPS 가연성 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용
N₂ | 0.0705 | 1.1339 | 25.4704 | 40.9591 | 102.3599 | 64.5925
공기(O) | 0 | 40.4758 | 0 | 11.9726 | 2.3207 | 0.2032
양호 ≤ 5 %
미흡 > 20 %
1
공기 rmax의 종점 민감도 (%/°C)
재료 (공기) | 700 °C | 750 °C | 790 °C
PF 준불연 내부용 | 1.177 | 1.174 | 1.174
EPS 준불연 | 1.237 | 1.155 | 1.014
PIR(PUR) 가연성 | 0.747 | 0.748 | 0.750
PIR(PUR) 준불연 | 0.601 | 0.588 | 0.575
PF 준불연 외부용 | 0.413 | 0.408 | 0.406
노란 칸: 700 °C로 끊으면 EPS 준불연이 PF 내부용을 앞질러 중공층 순위상관이 0.8로 떨어짐
EPS 준불연 공기 Tα90: 503 → 584 → 758 °C (종점 700 → 750 → 790 °C)
Tonset · Tpeak는 정규화 상수와 무관 → 종점 의존 조합은 온도 지표 위주로 사용
해결: 800 °C 등온 유지(또는 1000 °C까지)로 감소를 끝까지 담기
Notes: [스크립트] - 승온이 끝나는 790 °C에서 질량감소 속도가 피크의 몇 %나 남아 있는지를 봤습니다. 0에 가까워야 '다 끝난' 시험입니다. - N₂의 PF 외부용은 102 %로, 끝에서 오히려 가장 빠르게 줄고 있습니다. PF 내부용 65 %, PIR(PUR) 준불연 41 %, 가연성 25 %입니다. 공기에서는 EPS 준불연이 40 %로 남습니다. - 이 경우 '총 질량감소'가 승온 종료 시점에 좌우되므로, 같은 원자료를 700 · 750 · 790 °C로 끊어 다시 정규화해 봤습니다. - 공기 r_max는 PF 2종 · PIR(PUR) 가연성에서 거의 안 바뀌지만, EPS 준불연은 1.24 → 1.01로 바뀌고 700 °C에서는 PF 내부용(1.18)보다 커집니다. 그래서 중공층 순위상관이 0.8로 떨어집니다. [질문 대비] - 왜 T_onset · T_peak는 괜찮은가: α와 r이 같은 상수로 나뉘므로 접선 외삽 식에서 상수가 지워지고, 피크 위치도 상수와 무관합니다. - EPS 준불연이 공기에서 늦게까지 줄어드는 이유: 난연 처리된 잔류물(탄화층)이 고온까지 서서히 산화되는 것으로 보입니다. 확인하려면 800 °C 등온 유지 측정이 필요합니다(추정).

## Slide 12: 공기 rmax 순위에서 PF 2종 · PIR(PUR) 가연성은 분리도 9.7–47로 확실하지만, EPS 준불연(1.8) · PIR(PUR) 준불연(1.5)은 반복 차이와 비슷함
신뢰성 ③ 반복성 · 순위 분리도
rmax 순위 분리도 S (로그 축)
N2
공기(O)
Chart: 
| EPS 가연성 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용
N₂ | 4.129 | 16.282 | 23.797 | 3.07 | 0.908 | 0.948
공기(O) | 1.564 | 1.791 | 46.87 | 1.509 | 31.888 | 9.745
양호 ≥ 3
미흡 < 1.5
공기 — 확실 PIR(PUR) 가연성 47 · PF 외부용 32 · PF 내부용 9.7
공기 — 약함 EPS 준불연 1.8 (PF 내부용과) · PIR(PUR) 준불연 1.5 (PF 외부용과) · EPS 가연성 1.6 → 3번째 반복 필요
N2 — 확실 PIR(PUR) 가연성 24 · EPS 준불연 16 · EPS 가연성 4.1 · PIR(PUR) 준불연 3.1
N2 — PF 2종 0.9 · 0.9: N2에서는 두 PF를 구분할 수 없음 (같은 열분해와 일치)
온도 반복 차이 대부분 ≤ 10 °C. 큰 값은 모두 Tonset: PF 외부용 N2 42 °C · PIR(PUR) 준불연 공기 23 °C · PF 내부용 N2 23 °C
Notes: [스크립트] - 반복이 2회뿐이라 표준편차 대신 '두 반복의 차이'를 쓰고, 순위가 믿을 만한지는 분리도 S = (순위상 이웃 재료와의 r_max 차이) ÷ (반복 차이)로 봤습니다. S가 3 이상이면 반복을 해도 순서가 바뀌지 않는다고 봅니다. - 공기에서 PIR(PUR) 가연성 47, PF 외부용 32, PF 내부용 9.7은 확실합니다. - 반면 EPS 준불연(1.8, 이웃은 PF 내부용)과 PIR(PUR) 준불연(1.5, 이웃은 PF 외부용)은 반복 차이와 크게 다르지 않습니다. 중공층 연계에서 바로 이 두 쌍의 순서가 쓰이므로, 공기 3번째 반복이 필요합니다. - N₂에서 PF 2종의 S가 1 미만인 것은 측정 불량이 아니라 두 PF의 열분해가 실제로 같다는 결과와 일치합니다. [질문 대비] - 반복 2회로 신뢰구간을 낼 수 있나: 2회로는 의미 있는 표준편차를 내기 어렵습니다. 그래서 3번째 반복을 필수로 넣었습니다(15쪽). - 로그 축을 쓴 이유: 분리도가 0.9–47로 50배 범위라서 선형 축에서는 경계(1.5, 3) 근처 막대가 보이지 않습니다. 막대는 0.1에서 시작하고, 값은 오른쪽 글에 적었습니다.

## Slide 13: 온도 · 승온 · 가스 기록은 정상이지만, DSC는 교정 · 기준선 보정 없이 기록돼 기준선 이동(111–180 mW)이 가장 큰 사건보다 6배 이상 큼
신뢰성 ④ 온도 · 가스 · 열류 기록
양호
4.94–4.98 °C/min
실제 승온속도 (설정 5)
24개 모두 설정의 98.9 % 이상, 시험 간 차이 0.03 °C/min
양호
-5.9 ~ -7.8 °C
시료 − 프로그램 온도차 (중앙값)
시료가 프로그램보다 늦음 — 모든 온도 지표는 시료 온도 기준
양호
≤ 0.2 °C
자기발열 (150 °C 이상)
PF 내부용 공기만 0.4 · 1.0 °C (474 °C, 발열 사건과 같은 온도)
양호
19.8 mL/min
가스 유량 평균
단발 이탈 3회(26.1 · 10.9 · 24.0) 외 19.7–19.9. O 가스 종류(공기/산소)는 기록 없음
미흡
계수 1 · 기준선 0
열류 교정 · 기준선 열
교정 · 블랭크 보정 없이 내보낸 값 → DSC는 사건의 온도 · 부호만
미흡
111–180 mW
열류 기준선 이동 (100 → 700 °C)
가장 큰 사건(17.9 mW)의 6배 이상 → 엔탈피(J/g) 산정 불가
Notes: [스크립트] - 위 줄은 온도와 가스 기록입니다. 승온속도는 4.94–4.98 °C/min로 설정 5 °C/min과 맞고, 시료 온도는 프로그램보다 5.9–7.8 °C 늦습니다. 분석의 모든 온도는 시료 온도라 이 지연은 이미 반영돼 있습니다. - 자기발열(시료가 자기 반응열로 앞서 가는 현상)은 150 °C 이상에서 0.2 °C 이하이고, PF 내부용 공기만 0.4 · 1.0 °C가 474 °C에서 나타납니다. DSC 발열 사건과 같은 온도라 앞뒤가 맞습니다. - 가스 유량은 평균 19.8 mL/min으로 정상이고 단발성 이탈 3번만 있습니다. 다만 O 분위기의 가스가 공기인지 산소인지는 기록에 없습니다. - 아래 줄은 DSC입니다. 열류 교정 계수가 1, 기준선 열이 0으로 비어 있어 보정 없이 내보낸 값이고, 기준선이 100 → 700 °C에서 111–180 mW 움직입니다. 가장 큰 사건(17.9 mW)의 6배 이상이라 면적(J/g)을 낼 수 없습니다. [질문 대비] - 온도 교정은 확인했나: 원자료에는 교정 기록이 없습니다. 반복 간 피크 온도 차가 대부분 몇 °C로 작아 '상대 비교'에는 문제없지만, 절대 정확도는 교정 기록(표준물질 · 교정일)으로 확인해야 합니다. - 자기발열 값의 산정: 시료−프로그램 온도차에서 10분 이동 중앙값을 빼고, 150 °C 이상에서 최대 이탈을 봤습니다(승온 시작의 과도 응답 제외). 공통으로 235 °C 부근에 0.2 °C 정도의 작은 이탈이 있는데, 모든 시험에서 같은 위치라 장비 쪽 요인으로 봅니다.

## Slide 14: 12개 조합 판정 — 신뢰 3 · 조건부 3 · 종점 의존 5 · 재측정 1, DSC는 재현 2건 외에는 정성 참고
판정 매트릭스
재료 | 분위기 | 신호량 (mg) | 겉보기 증가 (%) | 종점 잔여 (% 피크) | 온도 반복 (°C) | 속도 반복 (%) | 순위 분리 (S) | DSC 재현 | 종합
EPS 가연성 | N2 | 0.87 보통 | 1.6 양호 | <1 양호 | 6 양호 | 14 보통 | 4.1 양호 | 재현 398 °C | 조건부
 | 공기 | 0.16 미흡 | 17.2 미흡 | <1 양호 | 6 양호 | 33 미흡 | 1.6 보통 | 비재현 | 재측정
EPS 준불연 | N2 | 0.66 보통 | 3.2 보통 | 1 양호 | 4 양호 | 2 양호 | 16.3 양호 | 비재현 | 조건부
 | 공기 | 1.12 양호 | 2.5 보통 | 40 미흡 | 3 양호 | 8 양호 | 1.8 보통 | 비재현 | 종점 의존
PIR(PUR) 가연성 | N2 | 2.00 양호 | 0.4 양호 | 25 미흡 | 7 양호 | 1 양호 | 23.8 양호 | 비재현 | 종점 의존
 | 공기 | 1.26 양호 | 1.4 양호 | <1 양호 | 3 양호 | 1 양호 | 46.9 양호 | 비재현 | 신뢰
PIR(PUR) 준불연 | N2 | 1.15 양호 | 1.0 양호 | 41 미흡 | 9 양호 | 11 보통 | 3.1 양호 | 비재현 | 종점 의존
 | 공기 | 1.59 양호 | 0.9 양호 | 12 보통 | 23 보통 | 19 보통 | 1.5 보통 | 비재현 | 조건부
PF 준불연 외부용 | N2 | 1.58 양호 | 0.3 양호 | 102 미흡 | 42 미흡 | 10 양호 | 0.9 미흡 | 비재현 | 종점 의존
 | 공기 | 1.64 양호 | 0.2 양호 | 2 양호 | 3 양호 | 1 양호 | 31.9 양호 | 비재현 | 신뢰
PF 준불연 내부용 | N2 | 2.07 양호 | 0.2 양호 | 65 미흡 | 23 보통 | 10 보통 | 0.9 미흡 | 비재현 | 종점 의존
 | 공기 | 1.27 양호 | 0.1 양호 | <1 양호 | 1 양호 | 1 양호 | 9.7 양호 | 재현 474 °C | 신뢰
칸 판정 양호 · 보통 · 미흡 (기준: 16쪽, 이 분석의 자체 기준). DSC 재현 = 두 반복 최대 사건 온도 차 ≤ 10 °C · 같은 부호 · ≥ 0.5 mW
종합 (TGA) 재측정 = 신호량 · 겉보기 증가 · 속도 반복 중 미흡 / 종점 의존 = 종점 잔여 미흡 / 조건부 = 보통 포함 / 신뢰 = 6개 모두 양호
Notes: [스크립트] - 12개 조합 × 7개 점검의 판정입니다. 칸 안의 숫자가 점검값, 옆 글자가 판정입니다. - 맨 오른쪽 종합은 TGA 6개 점검으로만 정했습니다. 순서대로 '재측정'(측정 자체가 약함) → '종점 의존'(정규화 지표가 종점에 좌우) → '조건부'(보통 항목 있음) → '신뢰'입니다. - 신뢰: 공기 PF 내부용 · PF 외부용 · PIR(PUR) 가연성. 조건부: N₂ EPS 2종, 공기 PIR(PUR) 준불연. 종점 의존: N₂ PIR(PUR) 2종 · PF 2종, 공기 EPS 준불연. 재측정: 공기 EPS 가연성. - DSC는 12개 중 2개만 재현됩니다(EPS 가연성 N₂ 398 °C 흡열, PF 내부용 공기 474 °C 발열). [질문 대비] - 순위 분리가 '미흡'인 N₂ PF 2종: 두 PF가 N₂에서 같은 재료처럼 분해한다는 결과와 일치하는 것이지 측정 불량이 아닙니다. 종합 판정은 종점 잔여 때문에 '종점 의존'입니다. - 종점 잔여가 '<1'인 칸: 790 °C에서 감소속도가 피크의 1 % 미만(일부는 측정 잡음으로 약간 음수)이라는 뜻입니다. - 판정 기준의 민감도: 모든 경계를 20 % 느슨하게 하면 판정이 하나도 바뀌지 않고, 20 % 엄격하게 하면 PIR(PUR) 준불연 공기(r_max 반복 차이 19.5 %)가 '재측정'으로 바뀝니다. '신뢰 3'은 어느 쪽에서도 유지됩니다. PIR(PUR) 준불연 공기는 3번째 반복(필수)에 들어 있습니다.

## Slide 15: 추가 실험은 필요하나 전면 재시험은 아님 — 필수 10회(블랭크 2 · EPS 가연성 공기 3 · 공기 3번째 반복 5)와 기록 확인 4건
추가 실험 판단
구분 | 항목 | 조건 | 횟수 | 해결되는 문제
필수 10회 | 블랭크(빈 도가니) | N2 · 공기 각 1회, 본 시험과 같은 프로그램 · 도가니 | 2 | 부력 · 열류 기준선 보정 → 겉보기 증가 제거, DSC 기준선
 | EPS 가연성 공기 재측정 | 시료량을 늘려 총 질량감소 ≥ 1 mg (현재 0.16 · 0.30), 초기 질량 기록 | 3 | 재측정 판정 해소 (신호 부족, 겉보기 증가 17 %, rmax 반복 차이 33 %)
 | 공기 3번째 반복 | 나머지 5종, 같은 5 °C/min + 800 °C 등온 30분, 초기 질량 기록 | 5 | 순위 분리도 확인 (EPS 준불연 1.8 · PIR(PUR) 준불연 1.5) → 중공층 순위상관 확정, 종점 완결
기록 확인 시험 없음 | 시료 초기 질량 24개 | 측정 기록지 · 장비 로그 | — | 잔류율(%) · 초기 질량 기준 T5% · J/g 계산 가능
 | O 가스 종류 | 공기(O2 21 %)인지 순수 산소인지 | — | 산화 조건 해석, 화재 조건과의 대응
 | 교정 기록 | 온도 · 질량 · 열류 교정일과 표준물질 | — | 온도 지표의 절대 정확도
 | 시료 채취 | 심재 / 면재 포함 여부, 시료 형태 · 도가니 | — | 재료 대표성, 반복 간 차이의 원인
권장 목적별 | N2 완결 측정 | PIR(PUR) 2종 · PF 2종, 800 °C 등온 30분 또는 1000 °C까지 | 4–8 | N2 종점 의존 해소 (현재 790 °C에서 피크의 23–102 %)
 | 승온속도 변화 | 공기, 10 · 20 °C/min (기존 5 °C/min 포함 3속도), 6종 | 12–24 | 활성화에너지(등전환율법) → 화재 가열속도로 외삽
 | 비열 측정 | 사파이어법 DSC (ASTM E1269), 6종 | 6–12 | cp → 열관성(kρc) 역산 결과 검증
 | 발열량 측정 | MCC (ASTM D7309) 또는 콘칼로리미터 (ISO 5660-1) | — | J/g · 열방출률 — DSC로는 불가
Notes: [스크립트] - 질문하신 '추가 실험이 필요한가'에 대한 답은 '필요하지만 표적 보완'입니다. 필수 10회와 기록 확인 4건이면 재측정 · 조건부 판정이 풀리고, 중공층 연계(순위상관)를 확정할 수 있습니다. - 필수 ① 블랭크 2회: 빈 도가니로 같은 프로그램을 돌려 부력과 열류 기준선을 빼면 겉보기 증가가 사라지고 DSC 기준선도 생깁니다. - 필수 ② EPS 가연성 공기 3회: 시료량을 늘려 질량감소를 1 mg 이상으로 맞춥니다. 3회로 반복 범위를 냅니다. - 필수 ③ 공기 3번째 반복 5회: 중공층 연계에 쓰는 공기 r_max의 순위(특히 EPS 준불연 vs PF 내부용, PIR(PUR) 준불연 vs PF 외부용)를 확정합니다. 800 °C 등온 30분을 붙여 종점 문제도 같이 없앱니다. - 기록 확인 4건은 시험 없이 됩니다. 특히 초기 질량 24개만 있으면 잔류율(%)과 T5%를 바로 계산할 수 있습니다. - 권장 항목은 목적이 있을 때입니다: N₂ 지표 확정, 반응속도론(활성화에너지), 열물성(c_p), 발열량. [질문 대비] - 필수 10회의 장비 시간: 1회당 등온 5분 + 승온 약 155분(+ 등온 30분)으로 약 3시간, 10회면 약 30시간 수준입니다(냉각 · 준비 제외). - 왜 공기만 3번째 반복인가: 중공층 연계와 PF 비교의 결론이 공기 자료에서 나오고, N₂는 종점 문제가 먼저라 '완결 측정'(권장)으로 다룹니다. - 승온속도 3속도: 등전환율 반응속도 해석에는 3개 이상의 승온속도가 필요합니다(ICTAC 권고). - 블랭크는 장비 · 도가니 · 가스가 같아야 의미가 있으므로 본 시험과 같은 조건으로 합니다.

## Slide 16: 모든 수치는 원자료 24개에서 스크립트 3개로 다시 만들어지며, 요약표 · 미분 방법 · 자기발열 · 순위상관을 독립 계산으로 확인함
부록 — 검산 · 판정 기준 · 재현
1
판정 기준 (이 분석의 자체 기준, 표준 아님)
점검 | 양호 | 보통 | 미흡
신호량 (작은 반복의 총 감소) | ≥ 1.0 mg | 0.5–1.0 | < 0.5
겉보기 증가 (200 °C 이전, 총 감소 대비) | ≤ 2 % | 2–5 % | > 5 %
종점 잔여 (790 °C 감소속도 ÷ 피크) | ≤ 5 % | 5–20 % | > 20 %
온도 반복 (Tonset · Tpeak · Tα50 중 최대) | ≤ 10 °C | 10–25 °C | > 25 °C
속도 반복 (rmax 반복 차이 ÷ 평균) | ≤ 10 % | 10–20 % | > 20 %
순위 분리도 S | ≥ 3 | 1.5–3 | < 1.5
2
재현 (tga_dsc 폴더에서)
python analysis.py # 요약표 · 중공층 연계
python qa_reliability.py # 신뢰성 점검 results/qa_*.csv
python report/deck_data.py # deck_data.json
node report/build_deck.js # 이 PPT (pptxgenjs)
3
검산
항목 | 결과
요약표 평균 = 개별 시험 평균 | 차이 -0.02 ~ +0.01 % (반올림)
rmax: 평활 미분 vs 10 °C 중앙차분 | -3.8 ~ -0.7 % — 순서 동일
Tpeak: 두 방법 | ≤ 2.3 °C (PF 내부용 N2만 12 °C, 넓고 평탄한 피크)
자기발열 (150 °C 이상) | ≤ 0.2 °C, PF 내부용 공기 0.4 · 1.0 °C
종점별 순위상관 (준불연 4종) | 700 · 750 · 790 °C → 0.8 · 1.0 · 1.0
DSC 부호 | EPS 해중합(흡열)이 N2에서 + → 흡열 = +
결과 파일: tga_dsc/results/qa_*.csv · 원자료(data/N, data/O)는 저장소에 포함하지 않음
Notes: [스크립트] - ① 판정 기준입니다. 표준에서 가져온 값이 아니라 이 자료의 크기와 반복 차이를 보고 정한 자체 기준입니다. 숫자는 qa_reliability.py 맨 위에 상수로 있습니다. - ② 재현 순서입니다. 원자료(data/N, data/O)를 넣고 네 줄을 실행하면 이 PPT의 모든 숫자와 그래프가 다시 만들어집니다. - ③ 검산: 요약표 평균과 개별 시험 평균이 같고, 평활 미분 대신 단순 중앙차분으로 r_max를 다시 구해도 0.7–3.8 % 낮을 뿐 순서는 같습니다. T_peak는 2.3 °C 이내로 맞고, PF 내부용 N₂만 피크가 넓고 평탄해 12 °C 차이가 납니다. [질문 대비] - 자체 기준의 민감도: 모든 경계를 20 % 느슨하게 하면 판정 변화가 없고, 20 % 엄격하게 하면 PIR(PUR) 준불연 공기가 조건부 → 재측정(r_max 반복 차이 19.5 % > 16 %)으로 바뀝니다. 신뢰 3은 그대로입니다. - 왜 표준 기준이 없나: TGA 반복성 기준은 시험법마다 다르고(재료 · 목적별), 이 자료는 초기 질량이 없어 표준 방식(초기 질량 대비 %)으로 계산할 수도 없습니다.